- DESCRIPCIÓN: 	Es un surfactante aniónico BIODEGRADABLE líquido que brinda propiedades superiores de limpieza, generación de espuma, humectación y emulsificación.

- OBTENCIÓN: 		DODECIL BENCEN Y SO3 (TRIOXIDO DE AZUFRE).

- APARIENCIA:		LÍQUIDO CAFÉ CLARO Y VISCOSO.

- USO:	MATERIA PRIMA PARA DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA, DETERGENTE NEUTRO, LAVA TRASTES, DESENGRASANTE PARA COCINA, DESENGRASANTE MECÁNICO, ENTRE OTROS.

DE USO INDUSTRIAL COMO DISPERSANTE Y EMULSIFICANTE EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA O COMO SEPARADOR DE MINERALES POR MEDIO DE LA FLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA METALÚRGICA.

,

- DOSIFICACIÓN: 	VARÍA DEPENDIENDO DE LA CALIDAD/COSTO QUE BUSQUE O REQUIERA EL CLIENTE (5% - 40%). ARRIBA DE 15%, UNA VEZ NEUTRALIZADO, SE PUEDE OPACAR LA SOLUCIÒN Y SE PUEDE PONER PASTOSO, ESTO SE PUEDE ACLARAR CON XILEN SULFONATO DE SODIO.

- PRESENTACIÓN:	TAMBOS DE POLIETILENO DE 220 KG, TOTES DE 1,000 KG Y/O A GRANEL.

- ESPECIFICACIONES:

PARÁMETRO			RANGO

ACTIVO		 		95.0-97.0%

H2SO4					2.0% MÁX.

H2O					1.50 % MÁX.

INSULFONABLES			2.50 % MÁX.

ÍNDICE DE ACIDEZ			175-190 mg KOH/gr de ADBS

Color	Klett			 	50 MÁX.

(Diluido al 5% activo en agua)